Перечень национальных и международных стандартов для сертификации технологических процессов сварки

| Наименование национального стандарта | Наименование международного стандарта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ГОСТ Р ИСО 857-1 - 2009 «Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Процессы сварки металлов. Термины и определения» | ISO 857-1:1998 «Welding and allied processes - Vocabulary - Part 1: Metal welding processes» |
| ГОСТ Р ИСО 4063-2010 «Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения процессов» | ISO 4063:2009 «Welding and allied processes -- Nomenclature of processes and reference numbers» |
| ГОСТ Р ИСО 15607-2009 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Общие правила» | ISO 15607:2003/Cor.1:2005 «Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules - Technical Corrigendum 1» |
| ГОСТ Р ИСО 15609-1 - 2009 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 1. Дуговая сварка» | ISO 15609-1:2004/Cor.1:2005 «Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure specification - Part 1: Arc welding - Technical Corrigendum 1» |
| ГОСТ Р ИСО 15609-2 - 2009 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 2. Газовая сварка» | ISO 15609-2:2001 «Specification and qualification of welding procedures for metallic materials. Weldingprocedurespecification. Part 2. Gaswelding» |
| ГОСТ Р ИСО 15610 - 2009 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Аттестация, основанная на испытанных сварочных материалах» | ISO 15610:2003 «Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Qualification based on tested welding consumables» |
| ГОСТ Р ИСО 15611 - 2009 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Аттестация, основанная на опыте ранее выполненной сварки» | ISO 15611:2003 «Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Qualification based on previous welding experience» |
| ГОСТ ИСО 15612 - 2009 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Аттестация путем принятия стандартной процедуры сварки» | ISO 15612:2004 «Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Qualification by adoption of a standard welding procedure» |
| ГОСТ Р ИСО 15613 - 2009 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Аттестация, основанная на предпроизводственном испытании сварки» | ISO 15613:2004 «Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on pre-production welding test» |
| ГОСТ Р ИСО 15614-1 - 2009 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Проверка процедуры сварки. Часть 1. Дуговая и газовая сварка сталей и дуговая сварка никеля и никелевых сплавов» | ISO 15614-1:2004/Amd.1:2008 «Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys - Amendment 1» |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| ГОСТ Р ИСО 15614-2 – 2009 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Проверка процедуры сварки. Часть 2. Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов» | ISO 15614-2:2005/Cor.1:2005 «Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys - Technical Corrigendum 1» |
| ГОСТ Р ИСО 15614-5-2009 Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Испытание процедуры сварки. Часть 5. Дуговая сварка титана, циркония и их сплавов. | ISO 15614-5:2004 «Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure test - Part 5: Arc welding of titanium, zirconium and their alloys» |
| ГОСТ Р ИСО 15614-12-2009 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Испытание процедуры сварки. Часть 12. Точечная, шовная и рельефная сварка» | ISO 15614-12:2004 «Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure test - Part 12: Spot, seam and projection welding» |
| ГОСТ Р ИСО 15614-13-2009 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Испытание процедуры сварки. Часть 13. Контактная стыковая сварка сопротивлением и оплавлением» | ISO 15614-13:2012 «Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding» |

Примечание:

Процедура подтверждения соответствия технологических процессов сварки установленным требованиям в вышеперечисленных международных и национальных стандартах Российской Федерации имеет терминологическое отличие и определена следующими понятиями:

- в международных стандартах - «квалификация»;

- в национальных стандартах РФ – «аттестация».